Утверждаю

_____________________________

(подпись)

«29» марта 2019 г.

______________________________ (наименование и адрес организации) Удостоверение № 61459 ЧОУ ДПО «Мастер» (сведения об аттестате аккредитации)

##### ПРОТОКОЛ радиационного контроля №

| Наименование измерений: | МЭД гамма- излучения от металлолома, плотность радиоактивного |
| --- | --- |
| загрязнения альфа-бетта радионуклидами. |
| Дата измерения | Заказчик измерений | Место проведения измерений |
| Класс лома:_____ | Вес:____________________ | Автомобиль |
| Нормативная документация: |  |
| 1. СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при |
| заготовке и реализации металлолома». |
| 2. МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома. Методические указания» с Дополнением |
| №1 – МУК 2.6.1.2152-06. |
| Средства измерения | Свидетельство о поверке |
| Тип, название | Зав. № | № | Действительно до |

| Результаты радиационного контроля: |
| --- |
| Расположение точек измерений | Максимальное значение МЭД гамма – излучения, мкЗв/ч | Максимальное значение МЭД нейтронного излучения, мкЗв/ч |
|  | Значение | Неопределенность | Значение | Неопределенность |
| Гамма – фон на местности Контрольный уровень Наружная поверхность загружен-ного транспортного средства: - Торцевая; - Боковая; - Дно | 0,08 0,082 0,082 |  | — | — |

| Заключение: | МЭД гамма-излучений от металлолома менее 0,2 мк3в/час. Радиоактивные загрязнения альфа – бетта радионуклидами отсутствует. Указанный лом и отходы черных и цветных металлов соответствуют требованиям ГОСТ 2787-75,ГОСТ Р 54564-2011 I радиационной категории и является не радиоактивными и могут быть допущены к дальнейшей переработки | --- |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( не зафиксировано / зафиксировано) |
|  |  | –– |
|  |  | ( не зафиксировано / зафиксировано) |

| Лицо, ответственное за оформление данного протокола: |  |
| --- | --- |

| Исследования проводили: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Подпись |  | Инициалы, фамилия |
| Контролер лома и отходов |  |  |  |